- 1. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ НЕВУЛКАНИЗОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ТУ 38.1051082-86

Изготавливаются: группы I – XII;
а – мягкие,
б – твердые,
в – повышенной твердости.

- 1.1. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ I

Предназначены для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот); вальцованные.

Температурный интервал работоспособности указан в таблице

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52-599/1 | Iа | -25 до 70°С | 8 | 35 – 65 | БК-1675Н |
|  |  | -30 до 70°С | 10 |  |  |
| 13304П | Iа | -25 до 70°С | 8 | 35 – 65 | СКМС – 30 |
|  |  | -30 до 70°С | 10 |  | АРКМ – 15 |
| 51-1565 | Iа | -30 до 90°С | 11 | 35 – 65 | СКИ – 3 |
|  |  | -35 до 70°С | 13 |  | СКИ – 3С |
| 51-1590 | Iа | -25 до 70°С | 8 | 35 – 65 | СКИ – 3 СКИ – 3ПН |
|  |  | -30 до 70°С | 10 |  |  |
|  |  | -35 до 70°С | 13 |  |  |
|  |  | -40 до 70°С | 15 |  |  |
| Сф – 1009 | Iб | -25 до 70°С | 8 | 50 – 70 | СКМС – 30 АРКМ – 15 |
| 6429 | Iб | -25 до 70°С | 8 | 50 – 70 | СКМС – 30 АРКМ – 15 |
|  |  | -30 до 70°С | 10 |  |  |
| 7 – ИРП – 1315 | Iб | -30 до 90°С | 11 | 50 – 70 | СКИ – 3 |
|  |  | -35 до 70°С | 13 |  |  |
| 7 – 122 | Iб | -30 до 70°С | 10 | 50 – 70 | СКМС – 30 АРКМ – 15 |
| 57-7018 | Iб | -45 до 70°С | 19 | 50 – 70 | СКЭПТ - 40,50 |
| 51 – 1524 | Iв | -35 до 70°С | 13 | 60 – 80 | СКЭПТ – 50 |
| 6701 7 – 6190 | Iв | -25 до 70°С -30 до 70°С | 8 10 | 60 – 80 | СКМС – 30 АРКМ – 15 |
| С – 169 | Iв | -25 до 70°С | 8 | 60 – 80 | СКМС – 30 АРКМ – 15 |
|  |  | -30 до 70 °С | 10 |  |  |
|  |  | -30 до 90°С | 11 |  |  |
|  |  | -35 до 70°С | 13 |  |  |
|  |  | -40 до 70°С | 15 |  |  |
| 7 – ИРП – 1348 | Iв | -25 до 70°С | 8 | 60 – 80 | СКИ – 3+СКД |
|  |  | -30 до 70°С | 10 |  |  |
|  |  | -30 до 90°С | 11 |  |  |
|  |  | -35 до 70°С | 13 |  |  |
|  |  | -40 до 70 °С | 15 |  |  |
|  |  | -45 до 70°С | 19 |  |  |
|  |  | -50 до 70°С | 21 |  |  |

- 1.2. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ II

Предназначены для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде воздуха в районах с холодным климатом; вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14К – 10 | IIб | -60 до 70°С | 27 | 50 – 70 | СКМС – 10К |

- 1. 3. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ III

Предназначены для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливом; вальцованные:

- ограниченной маслобензостойкости;

- средней маслобензостойкости;

- повышенной маслобензостойкости.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 – 57 – 5010 | III – 1а | -25 до 70°С | 8 | 35 – 65 | СКН–26 + СКН-26ПВХ–30 |
| 7 – 4161 | III – 1а | -25 до 70°С | 8 | 35 – 65 | БНКС – 28 |
|  |  | -30 до 100°С | 12 |  | СКН – 18 |
| 51 – 2059 | III – 1а | -35 до 100°С | 14 | 35 – 65 | бутахлор |
|  |  | -40 до 100°С | 17 |  | (найрит) |
| 7 – НО – 68 – 2 | III – 1б | -30 до 100°С | 12 | 50 – 70 | Найрит+БНКС – 18 |
|  |  | -35 до 100°С | 14 |  |  |
| НГ – 15 | III – 1б | -40 до 100°С | 17 | 50 – 70 | СКН – 18+ СКЭП – 40, 50 |
|  |  | -45 до 100°С | 20 |  |  |
| 7 – НО – 68 – 1 | III – 1б | -50 до 100°С | 23 | 50 – 70 | Найрит + БНКС – 18 |
| Л – НО – 68 – 7 | III – 1б | -35 до 100°С | 17 | 50 – 70 | СКН – 18СМ+ СКН – 26 СМ |
| 7 – ИРП – 1352 | III – 1б | -30 до 100°С | 12 | 50 – 70 | БНКС – 18 |
|  |  | -30 до 100°С | 14 |  |  |
|  |  | -40 до 100°С | 17 |  |  |
|  |  | -45 до 100°С | 20 |  |  |
| 7 – ИРП – 1352-1 | III – 1б | -50 до 100°С | 23 | 50 – 70 | БНКС – 18 |
| 7 – В – 14 | III – 1в | -30 до 100°С | 12 | 65 – 85 | БНКС – 18 АМН (или СКН – 18) |
|  |  | -35 до 100°С | 14 |  |  |
| 7 – 4326М | III – 1в | -40 до 100°С | 17 | 65 – 85 | СКН – 18 М |
|  |  | -45 до 100°С | 20 |  |  |
| 7 – 129 | III – 1в | -40 до 100°С | 17 | 65 – 85 | СКН – 18+ СКН – 26 |
| 7 – 7130 | III – 1в | -50 до 100 | 23 | 65 – 85 | СКН – 18 |
| 7 – В – 14 – 1 | III – 1в | -50 до 100 | 23 | 65 – 85 | БНКС – 18 |
| 7 – 8470 | III – 2а | -30 до 100 | 12 | 65 – 85 | БНКС-18+БНКС–40 |
| 7 – 9831 | III – 2б | -30 до 100 | 12 | 50 – 70 | БНКС – 28АМ, АМН |
| 7 – 8470 | III – 2б | -30 до 100 | 12 | 50 – 70 | БНКС–18+БНКС–40 |
| 7 – 57 – 5037 | III – 2б | -35 до 100 | 14 | 50 – 70 | СКН-26СМ, АСМ + СКН – 18 СМ |
| 7 – 51 – 5003 | III – 2в | -30 до 100 | 12 | 60 – 90 | СКН–26+СКН–40 |
| 7 – 51 – 3029 | III – 2в | -30 до 100 | 12 | 60 – 90 | СКН – 18С+ СКН – 26С |
|  |  | -40 до 100 | 17 |  |  |
| 51 – 1683 | III – 2в | -40 до 100 | 17 | 60 – 90 | СКН – 26 |
| 7 – 3826 | III – 3б | -15 до 100 | 8 | 50 – 75 | СКН – 40 |
|  |  | -20 до 100 | 6 |  |  |
| 7 – 3826 | III – 3б | -30 до 100 | 12 | 50 – 75 | СКН–40+СКН–18 |
| 7 – 3834 | III – 3б | -15 до 100 | 3 | 50 – 75 | БНКС – 40 |
|  |  | -20 до 100 | 6 |  |  |
|  |  | -30 до 100 | 12 |  |  |
| 4004 | III – 3в | -15 до 125 | 4 | 65 – 95 | СКН – 40 |
| 7 – 3825 | III – 3в | -30 до 100 | 12 | 65 – 95 | БНКС – 40 + БНКС – 18 |
| 7 – 57 – 5005 | III – 3в | -30 до 100 | 12 | 65 – 95 | СКН–26 + СКН–40 |
| 7 – 3825 | III – 3в | -15 до 100 | 3 | 65 – 95 | БНКС – 40 |
| ИРП – 1068 | III – 3в | -15 до 125 | 4 | 65 – 95 | СКН - 26 |
| ИРП – 1314 | III – 3в | -20 до 100 | 6 | 65 – 95 | СКФ – 32 |

- 1. 4. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ IV

Предназначены для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде масел и топлив в районах с холодным климатом, вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 – ИРП – 1352 | IVа | -60 до 100 | 29 | 35 – 65 | БНКС – 18 |
| 7 – ИРП – 1352-1 |  |  |  |  |  |
| 7 – 6218 | IVб | -60 до 100 | 29 | 55 – 75 | СКН – 18 |
| 98 – 1 | IVб | -60 до 100 | 29 | 55 – 75 | СКН – 18 |
| 7 – 7130 | IVв | -60 до 100 | 29 | 65 – 90 | СКН – 18 |
| 51 – 1669 | IVв | -60 до 100 | 29 | 65 – 90 | СКН – 18 + СКН - 26 |

- 1. 5. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ V

Предназначены для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, озона, света, перегретой воды; вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 – 7018 (ТПХ не выше -50°С) | Vа | -50 до 125 | 24 | 45 – 65 | СКЭПТ – 40,50 |
| 2682 (ТПХ не выше -45°С) | Vв | -50 до 125 | 24 | 70 – 95 | СКЭПТ – 40,50 |
| 51 – 1524 (ТПХ не выше -45°С) | Vв | -50 до 125 | 24 | 70 – 95 | СКЭПТ – 50 |

- 1.6. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ VI

Предназначены для изготовления амортизационных силовых деталей, работоспособных:

- в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей;

- в контакте с маслами и топливами; вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 – 6620 | VI – 1а | -45 до 70 | 19 | 35 – 65 | СКИ – 3 + СКД |
|  |  | -50 до 70 | 21 |  |  |
|  |  | -50 до 80 | 22 |  |  |
| 7 – ИРП – 1346 | VI – 1а | -50 до 70 | 21 | 35 – 65 | СКИ – 3 + СКД |
| 7 – ИРП – 1347 | VI – 1а | -50 до 70 | 21 | 35 – 65 | СКИ – 3 + СКД |
| 7 – 1847 | VI – 1а | -45 до 70 | 19 | 35 – 65 | НК |
| 7 – ИРП – 1315 | VI – 1б | -30 до 70 | 13 | 50 – 70 | СКИ – 3 |
| 7 – ИРП – 1347 (вальцованная, допускается поставка в виде шнура) | VI – 1б | -30 до 70 | 13 | 50 – 70 | СКИ – 3 + СКД |
|  |  | -40 до 70 | 15 |  |  |
|  |  | -45 до 70 | 19 |  |  |
|  |  | -50 до 70 | 21 |  |  |
| 7 – 2959 | VI – 1б | -45 до 70 | 19 | 50 – 70 | НК |
| 7 – 51 – 3060 – 1 | VI – 1б | -45 до 70 | 19 | 50 – 70 | СКИ – 3 |
| 7 – Кз – 135 | VI – 1в | -40 до 80 | 16 | 60 – 80 | СКИ – 3 + СКД |
| 7 – 2462 | VI – 1в | -40 до 80 | 16 | 60 – 80 | НК |
| 7 – ИРП – 1348 | VI – 1в | -40 до 80 | 16 | 60 – 80 | СКИ – 3 + СКД |
|  |  | -50 до 80 | 22 |  |  |
| 7 – 8470 | VI – 2б | -30 до 100 | 12 | 50 – 70 | БНКС-18+БНКС-40 |

- 1. 7. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ VII

Повышенной износостойкости, для воздуха; вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К – 6252 ф | VII – 1б | -40 до 70 | 15 | 55 – 75 | СКИ – 3 + СКД |
| 51 – 1625 | VII – 1б | -40 до 70 | 15 | 55 – 75 | СКИ – 3 |
| 51 – 1632 | VII – 1в | -30 до 100 | 12 | 60 – 90 | СКЭПТ – 30, 40, 50 |
|  |  | -40 до 70 | 15 |  |  |
|  |  | -50 до 100 | 23 |  |  |

- 1. 8. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ VIII

Электроизоляционные; вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6650 (условная прочность при растяжении н/м 40 кгс/см2) | VIII – б | -50 до 70 | 21 | 50 – 65 | СКИ - 3 |

- 1. 9. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ IX

Резиновые смеси для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий; вальцованные и каландрованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГ – 1 (отн. удлинение н/м 300 %; вальц.) | IX – а | -30 до 70 | 10 | 25 – 45 | СКМС-30АРКМ-15 |
| С – 509 (вальцованная) | IX – а | -30 до 70 | 10 | 25 – 45 | найрит + СКМС-30АРКМ-15 |
| 2566 (вальц. и каландр.) | IX – б | -30 до 70 | 10 | 40 – 60 | СКИ – 3 + СКМС-30АРКМ-15 |
| К – 6252 (вальцованная) | IX – в | -30 до 70 | 10 | 50 – 70 | СКИ – 3 + СКД |
| К – 6253 (вальцованная) | IX – в | -30 до 70 | 10 | 50 – 70 | СКМС-30АРКМ-15 |
| 1976 (каландр., вальцов.) | IX – в | -30 до 70 | 10 | 50 – 70 | СКМС-30АРКМ-15 |
| 51 – 1632 (каландров., вальцов.) | IX – г | 0 до 70 0 до 100 | 33 34 | 70 – 95 | СКЭПТ-30, -40, -50 |
| ИРП – 1395 (вальцованная) | IX – г | 0 до 70 | 33 | 70 – 95 | СКИ – 3 |
| 1751 – 10 (вальцованная) | IX – д | 2 до 70 | 35 | 80 – 100 | СКМС-30АРКМ-15 |

- 1. 10. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ ХI

Резиновые смеси для ремонта и стыковки, обкладочные, в износостойком исполнении; вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – 1370 | XI-1б-1-2 | -45 до 60 | 18 | - | СКИ-3 +СКД |

- 1. 11. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ГРУППЫ XII

| МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Резиновые смеси для бытовой химии; вальцованные: |  |  |  |  |  |
| 7 – 122К | XII – 1б | -15 до 75 | 3 | 60 – 75 | СКМС-30АРКМ-15 |
| 2. Резиновые смеси для промышленно-бытовых изделий; вальцованные: |  |  |  |  |  |
| Н-24-5 | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35 – 65 | НК |
| 1458Г | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35 – 65 | СКИ-3НГП |
| 376С | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35 – 65 | СКН-26+найрит |
| 20-200 | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35 – 65 | НК |
| 7-57-6005 7-57-6005-1 | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35 – 65 | СКМС-30 АРКМ-15+СКД |
| Кз-627 Кз-627-0 Кз-627-0-1 | XII-2б | -15 до 75 | 3 | 55 – 75 | СКИ-3 |
| РП-101-215у (отн. удлинение при разрыве н/м 100%) | XII-2б | -15 до 75 | 3 | 55 – 75 | СКМС-30 АРКМ-15 |
| 6309-24 | XII-2в | -15 до 75 | 3 | 65 – 80 | СКИ-3 |
| А-1 | XII-2в | -15 до 75 | 3 | 65 – 80 | СКМС-30 АРКМ-15 |
| 7-57-5010 | XII-2в | -15 до 75 | 3 | 65 – 80 | СКН-26+СКН-26 ПВХ-30 |
| 3. Резиновые смеси для изолент, вальцованные: |  |  |  |  |  |
| 567 | XII-3 | -20 до 60 | 9 | - | СКИ-3, СКИ-3-01 |
| 4. Резиновые смеси для промазки, вальцованные: |  |  |  |  |  |
| 1453 | XII-4 | -20 до 70 | 5 | - | СКИ-18+СКИ-3 |
| 1451-1 | XII-4 | -20 до 70 | 5 | - | СКМС-30 АРКМ-15 |
| 10670 | XII-4 | -20 до 70 | 5 | - | СКМС-30 АРКМ-15 |

Пример условного обозначения при заказе:
1.    Смесь резиновая III - 1а - 17 – 7 - 4161 вальцованная тв.35-65 ТУ 381051082-86, где:

Группа III - ограниченной маслобензостойкости, мягкая
III -1а – 17 - условное обозначение соответствует t интервалу от -40°С до 100°С
7 - 4161 - марка резиновой смеси
вальцованная - вид резиновой смеси 
тв.35-65 - твердость по ШОРУ.

2.    Смесь резиновая IVв – 10 – 1976 – каландрованная 2,0 тв.50-70 ТУ 381051082-86, где:

Группа IV -
IVв – 10 - усл. обозн
1976 – марка рез. смеси
каландрованная - вид резиновой смеси
2,0 – толщина листов
тв.50-70 – твердость по ШОРУ.

Примечание:
Конкретную марку резиновой смеси определяет предприятие-изготовитель при заключении договора на поставку.
Вид резиновой смеси (вальцованная или каландрованная) и толщину листов каландрованной резиновой смеси указывают в договоре на поставку.

- 2. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУ 005216-75

Резины невулканизованные товарные, маслобензостойкие; вальцованные.

| МАРКА РЕЗИНЫ | КОД | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 51-2059 | 251231 | 40-55 | СКН-18 + найрит |
| ИРП-1314-I | 251231 | 76-86 | СКФ-32 |

Пример условного обозначения при заказе:
Резина ИРП-1314-I 25 1231 ТУ 005216-75

- 3. СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ЛИСТОВАННЫЕ ДЛЯ ГУМИРОВАНИЯ ХИМАППАРАТУРЫ ТУ 38.1051559-87

Предназначены для гуммирования химаппаратуры на предприятиях химического машиностроения и хлорных производствах.

| МАРКА РЕЗИНЫ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- |
| ГХ-2566 | 35-55 | СКИ-3 + СКМС-30 АРКМ-15 |
| ГХ-1751 | 80-100 | СКМС-30 АРКМ-15 |
| ГХ-1976 | 50-70 | СКМС-30 АРКМ-15 |
| ГХ-1395 | 70-85 | СКИ-3 + СКМС-30РП |
| ГХ-1394 | 85-100 | СКИ-3 + найрит |
| ГХ-1626 | 80-100 | СКИ-3 + СКМС-50РП |

Пример условного обозначения при заказе:
Смесь резиновая каландрованная ГХ-2566 ТУ 381051559-87

- 4. СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ НЕВУЛКАНИЗОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ (ВАЛЬЦОВАННЫЕ) ТУ 381051705-86

4.1. Для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами: молоком, молочными продуктами, мясом, рыбой, фруктами, овощами, соками, пюре, консервами, пивом; водой питьевой, газированной, минеральной и т.д.; водкой, вином, коньяком и другими алкогольными напитками:

| МАРКА РЕЗИНЫ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, (°С) | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5П-768 (цвет черный) | 11, 31, 41, 51 | -30 до 70 кратковременно до 100 | 50-70 | СКИ-3 |

4.2. Для изделий, контактирующих с молоком, молочными продуктами, мясом, рыбой, жирами, маслом растительным, майонезом, фруктами, овощами, соками, пюре; водой – питьевой, газированной, минеральной и др. безалкогольными напитками; рыбными, мясными консервами, мицеллой:

| МАРКА РЕЗИНЫ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, (°С) | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52-563 (цвет светло-серый) | 11, 14, 15, 21, 25, 31, 34, 35, 51, 55, 61, 62 | -30 до 100 | 50-70 | СКН-26МП |

Пример условного обозначения при заказе:
Резина 14 – 52-563 ТУ 381051705-86

- 5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ШИН ГОСТ 2631-79

| МАРКА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, (°С) | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Я-7317 | до –45 °С | 55-65 | СКМС-30 АРКМ-15 |

- 6. РЕЗИНА ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР И АВТОПОКРЫШЕК ТО 38 МР-20-82-95

| МАРКА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, (°С) | ТВЕРДОСТЬ по Шору | РАЗМЕРЫ (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 51-1625 | до –45 °С | СКИ-3 | Пластины (200±10)х(180±10) толщина (2,0±0,2) |

Нормы отгрузки смесей резиновых:
4-х осный вагон – 50000 кг, 3-х тн. контейнер – 2400 кг, мелкие отправки – 30 кг.

- 7. СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НЕВУЛКАНИЗОВАННЫЕ ТУ 38.0051166-98

Предназначены для изготовления деталей авиационной техники, поставляемые предприятиям авиационной промышленности, а также предприятиям, подразделениям, эксплуатирующим, ремонтирующим авиационную технику, и работоспособные в зависимости от марки резиновой смеси в любых климатических условиях в различных средах и температурных интервалах.

| № п/п | МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА | УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ (°С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИРП-1078 НТА | 76-86 | СКН-18 + СКН-26 | Воздух, масла, топливо; от –50 до 150°С |
| 2. | НО-68-1 НТА | 55-67 | СКН-18+найрит ДСР, ДСН. | Воздух, масла, бензин, смазка, топливо – от –55 до 100°С; слабые растворы кислот, щелочей – от –4 до 100°С. |
| 3. | В-14 НТА | 78-85 | СКН-18 | Воздух – от –45 до 100°С; масла – от –4 до 100°С; спирт – от –60 до 70°С. |
| 4. | ИРП-1353 НТА | 70-82 | СКН-18 | Масла – от –60 до 150°С; смазка – от –40 до 150°С. |
| 5. | ИРП-1287 НТА | 74-84 | СКФ-26 | Воздух – от –20 до 250°С; топливо, масла, смазки – от –20 до 200°С. |
| 6. | 9831 | 60-72 | СКН-26 | Воздух, топливо, масло – от –30 до 130°С; вода – от 4 до 100°С. |
| 7. | 98-1 НТА | 53-63 | СКН-18 | Воздух – от –55 до 100°С; масла – от –60 до 150°С. |
| 8. | 51-1683 НТА | 73-83 | СКН-26М | Топливо, масла – от –55 до 150°С; кратковременно до 180°С. |
| 9. | 51-1668 НТА | 68-83 | СКН-18М | Масло АМГ – от –60 до 150°С. |
| 10. | 51-1669 НТА | 68-83 | СКН-18М + СКН-26М | Масла, топливо – от –55 до 150°С. |
| 11. | 51-1697 | 68-83 | СКН-40М | Масла, бензин – от –10 до 100°С. |
| 12. | 51-1698 НТА | 60-75 | СКФ-26 | Топливо, масла – от –20 до 250°С. |
| 13. | 51-1536 НТА | 57-67 | СКН-26 | Воздух-масла, азот-масла – от –50 до 150°С. |
| 14. | 4326-1 НТА | 63-78 | СКН-18 | Воздух – от –45 до 100°С; топливо, масла – от –55 до 100°С. |
| 15. | 4327 НТА | 65-80 | СКН-18 + СКН-26 | Воздух – от –50 до 100°С; бензин, топливо, масло трансформаторное – от –55 до 100°С. |
| 16. | 3824 НТА | 43-58 | СКН-26 | Воздух, бензин, топливо, масла – от –30 до 100°С; вода – от 4 до 100°С. |
| 17. | 3825 НТА | 80-92 | СКН-40 | Воздух, бензин, топливо, масла – от –30 до 100°С; спирт этиловый – от –30 до 70°С; вода – от 4 до 100°С. |
| 18. | 3826С НТА | 62-74 | СКН-40 | Воздух, бензин, масла – от –30 до 100°С; вода, слабые растворы кислот и щелочей – от 4 до 100°С. |
| 19. | 51-1742 НТА | 72-82 | СКФ-26 | Воздух – от –20 до 250°С; топливо, масла – от –20 до 300°С. |
| 20. | 4004 НТА | 72-84 | СКН-40 | Воздух – от –15 до 100°С; бензин, топливо, масла – от –30 до 100°С; вода – от 4 до 100°С. |
| 21. | 3311 | 30-45 | НК | Воздух – от –50 до 80°С; вода – от 4 до 80°С. |
| 22. | 1847 | 35-50 | НК | Воздух – от –50 до 80°С. |
| 23. | 2959 | 46-61 | НК | Воздух – от –50 до 80°С. |

Примеры условного обозначения:
1. Смесь резиновая марки НО-68-1 НТА, выпускаемая в вальцованном виде – 
Смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-98

2. Смесь резиновая марки НО-68-1 НТА, выпускаемая в каландрованном виде – 
Смесь резиновая НО-68-1 НТА х 1 ТУ 38.0051166-98 толщина 1 мм

- 8. СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУ 38.005924-84

Предназначены для изготовления резинотехнических деталей специального назначения.

| № п/п | МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | Твердость, ед. ШорА | ТИП КАУЧУКА | УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ, (°С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИРП-1136 | 76-88 | СКФ-32 | Морская вода и пресная вода – от –2 до 100°С; масла – от –10 до +70°С; воздух – от –50 до +70°С. |
| 2. | ИРП-1175 | 70-80 | СКН-18С | Вода – от +4 до +50°С; морская вода – от –10 до +50°С; воздух, инертные газы, азот, масла – от –40 до +50°С. |
| 3. | ИРП-1387 | 75-85 | СКН-18С + СКН-26С | Воздух, масла, топливо – от –30 до +120°С. |
| 4. | ИРП-2010 | 72-85 | СКФ-32 | Инертные газы, азот – от –10 до +150°С; воздух, смазки – от –10 до 150°С. |
| 5. | ИРП-2025 | 55-70 | СКН-18С + найрит | Воздух, этил. спирт, масла, смазки, топливо – от –50 до +50°С. |
| 6. | ИРП-2035 | 74-85 | СКН-18С+ СКФ-32 | Масла, смазки – от –50 до +50°С. |
| 7. | ИРП-2043 | 68-78 | СКФ-26 | Воздух, масла – от –10 до +150°С. |
| 8. | ИРП-3001 | 70-80 | СКН-18С | Масла – от –50 до +50°С. |
| 9. | ИРП-3012 | 71-84 | СКН-18С + СКН-26С | Воздух, масла, топливо – от –50 до +50°С. |
| 10. | 51-2064 | 60-75 | СКН-26 | Воздух, топливо, перегретая вода – от –30 до +120°С. |
| 11. | 51-2093 | 50-62 | СКЭПТ-40 + полиизобутилен | Раствор серной кислоты, КОН, масло, воздух – от –40 до +50°С; вода – от +4 до +50°С. |
| 12. | 51-1419 | 75-85 | СКФ-26 | Воздух, масла – от –10 до +150°С. |
| 13. | 51-2068-1 | 65-80 | СКН-40СМ | Хладон-12, масла, смазки и их пары – от –10 до +110°С. |
| 14. | 51-3044 | 48-58 | СКЭПТ-40,50 НТ | Воздух от –50 до +50°С |
| 15. | 51-3065 | 55-65 | СКН-18С + наирит | Воздух, инертные газы, масла – от –50 до +50°С. |
| 16. | 9086 | 72-84 | СКН-26С | Воздух, топливо, масла – от –50 до +50°С. |
| 17. | ИРП-1379 | 45-60 | СКИ-3 НТ + СКДС | Воздух – от –60 до +80; морская вода – от –10 до +50°С. |
| 18. | ИРП-2052 | 55-65 | СКЭП-40,50 НТ | Воздух, масла, вакуум – от –50 до +100°С. |
| 19. | 9089 | 74-84 | СКН-18С + СКН-26С | Воздух, масла, топливо, нафтил – от –40 до +50°С. |
| 20. | 51-2080 | 50-65 | СКЭПТ-40,50 | Раствор КОН, воздух – от –40 до +50; вода – от +4 до +50°С. |
| 21. | 51-2072 | 45-60 | СКЭПТ-40 | Воздух – от –50 до +50; вода морская – от –10 до +50°С. |
| 22. | ИРП-1019А | 85-95 | СКН-18С и СКН-26С | Воздух, инертные газы, азот – от –40 до +50°С. |
| 23. | 51-1558 | 55-65 | СКИ-3НТ+ СКДС | Воздух – от –60 до +80°С. |
| 24. | 51-1466 | 73-83 | СКЭП-40 НТ | Воздух, азот, инертные газы, кислород, КОН – от –40 до +100°С. |
| 25. | 9086 | 72-84 | СКН-26НТ | Воздух, масла, топливо – от –40 до +50°С. |
| 26. | ИРП-2045 | 44-57 | СКН-18 МНТ +СКН-3НТ | Воздух, азот, инертные газы – от –50 до +50°С. |
| 27. | ИРП-2020 | 72-82 | СКН-18С + наирит | Воздух, инертные газы, азот, масла и их пары – от –50 до +50°С. |
| 28. | 9088 | 75-85 | СКН-18С + СКН-26С | Масла и их пары, смазки – от –40 до +50°С. |

## СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ СЫРЫЕ (СЫРЫЕ РЕЗИНЫ) СЕРИЙНЫЕ. Марка резиновой смеси; Температура рабочей среды, °С; Марка резиновой смеси; Температура рабочей среды, °С. Резины тепло-морозостойкие на основе силоксановых каучуков для воздуха, озона и электрического поля. ИРП-1265 НТА; от -60 до +250; ИРП-1399 НТА; от -60 до +250. ИРП-1266 НТА; от -50 до +150; ИРП-1400 НТА; от -60 до +250. ИРП-1267 НТА; от -70 до +200; ИРП-1401 НТА; от -60 до +250. ИРП-1338 НТА; от -50 до +250; ИРП-1401 *; от -60 до +250. ИРП-1338 *; от -50 до +250; 51-1434 НТА; от -55 до +200. ИРП-1354 НТА; от -70 до +250; 51-1655 НТА; от -50 до +150. Резины тепло-агрессивостойкие, на основе фторкаучуков. ИРП-1225 НТА; от -20 до +150; ИРП-1316 НТА; от -20 до +200. ИРП-1287 НТА **; от -20 до +250; ИРП-1345 **; от -20 до +250. ИРП-1314; от -20 до +200; 51-1735 **; от -20 до +275. Резины тепло-морозостойкие, на основе этиленпропиленового каучука. ИРП-1375 НТА **; от -50 до +150; 51-1524; от -50 до +120. ИРП-1376 НТА; от -50 до +150; 51-5015; от -50 до +125. ИРП-1377 НТА; от -50 до +150; ПС-04 *; от -50 до +120. 51-1481; от -50 до +180. Резины маслобензостойкие, на основе нитрильных каучуков. В-14 НТА; от -45 до +100; 51-1683 НТА; от -55 до +150. В-14-1 НТА; от -60 до +100; 51-3050 *; от -30 до +100. В-14-Д НТА; от -60 до +100; 52-469 *; от -40 до +100. 98-1; от -55 до +100; 52-509 *; от -40 до +100. ИРП-1078 НТА; от -40 до +150; 3825 НТА; от -30 до +100. ИРП-1078А НТА; от -40 до +150; 3826с НТА; от -30 до +100. ИРП-1353 НТА; от -60 до +150; 4004 НТА; от -30 до +100. ИРП-1724; от -25 до +150; 4410 НТА; от -45 до +100. 51-1668 НТА; от -60 до +150; 4670 НТА; от -45 до +100. 51-1669 НТА; от -55 до +150; 9831 НТА; от -30 до +130. Резины на основе наирита для воздуха, топлива и масел. НО-68-1 НТА; от -55 до +100; 3465-Н-4 НТА; от -40 до +130. С-562 НТА; от -30 до +100; 3508-Н-4 НТА; от -30 до +130. ИРП-1232; от -50 до +90; 3109-Н НТА; от -30 до +100. Резины на основе изопреновых, дивиниловых и натуральных каучуков, для амортизаторов. ИР-22 *; от -50 до +90; 1847 НТА **; от -50 до +80. ИР-34 *; от -50 до +90; 2062 **; от -60 до +60. ИРП-1346 НТА; от -60 до +80; 2959; от -55 до +90. ИРП-1347 НТА; от -60 до +70; 3311 НТА; от -50 до +80. ИРП-1348 НТА; от -60 до +70; 56 НТА; от -50 до +80. 17Ф-54-6 *; от -60 до +80; 7889 **; от -50 до +80. Резины на основе метилстирольного каучука, для воздуха. 14К-22 НТА; от -60 до +80; 4611 НТА; от -60 до +80. 14К-10 НТА; от -65 до +100. * - допущенная к контакту с пищевыми продуктами резиновая смесь. ** - вакуумная резиновая смесь.